| TYPICAL PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES |
| --- |
| Property | Unit | Uniflow (SLS) | Uniflow (DL) | Uniflow (D) | Uniflow (R) |
| Bulk Density* | gm/cc | 0.09-0.14 | 0.18-0.25 | 0.35-0.40 | 0.1-0.2 |
| Electrolytes | % | <1.0 | <1.0 | <0.3 | <2.0 |
| Moisture ( at 105°C) | % | <1.0 | <1.0 | <0.5 | <2.0 |
| pH (2% acq. Solution) | -- | 6.8-7.8 | 6.8-7.8 | 6.5-7.2 | 6.5-7.8 |
| Ash Content | % | 13.5-14.5 | 13.0-14.5 | 13.0-14.0 | 12.0-14.5 |
| ZnO Equivalent | % | 13.0-14.0 | 13.0-14.0 | 12.5-13.5 | 13.0-14.0 |
| Melting Point | °C | 118-121 | 118-121 | 116-118 | 116-122 |
| Melt Quality | -- | Clear & Transparent | Clear & Transparent | Clear & Transparent | Clear |
| Colour | -- | White | White | White | White to off white |
| Free Fatty Matter | % | <1.5 | <1.3 | <2.0 | <2.0 |
| Residue on 300 mesh5 | % | <0.2 | <0.5 | <0.8 | <0.8 |